Dach/24/2013								      Załącznik nr 8 do SIWZ

PRZYKŁAD OBRÓBKI ATTYKI

Maksymalna wysokość attyki 80 cm.

1) Podłoże oraz attykę zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas

schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta).

2) Zgrzać do podłoża paroizolację – papę.

3) Do górnej połaci attyki (czapki) zamocować płytę OSB, która ułatwi mocowanie obróbki blacharskiej (w przypadku, kiedy ściany zewnętrzne są dodatkowo docieplane, płytę OSB należy wypuścić poza obrys attyki na odcinek równy grubości docieplenia plus 2-3 cm).

4) Ułożyć warstwę papy podkładowej, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S47.

5) W narożu attyki zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową.

6) Zgrzać pas papy podkładowej, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S47, na połaci dachowej i na attyce.

7) Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV300 S56H, na połaci

dachowej – bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe.

8) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, np. CZARNA MAMBA,

na połaci dachowej i attyce.

9) Zamontować obróbkę blacharską na attyce.

Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego

na odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co najmniej 10 cm.

Uwaga! Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego.

Należy koniecznie zastosować parametry papy nawierzchniowej SBS PYE PV250 S52H !!!